ESTUDO EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA DA ROTAÇÃO E AVANÇO NA VIBRAÇÃO E RUGOSIDADE NO TORNEAMENTO DE ALUMÍNIO

EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF ROTATION AND FEED ON VIBRATION AND ROUGHNESS IN ALUMINUM TURNING

Marcos Felipe Moreira Dos Anjos, i

Petterson Albert Miguel Soares, ii

Roberto Giani Pattaro Junior, iii

Renato Ludwig Pilan , iv

Ricardo Favaro , v

RESUMO

O entendimento do processo de fabricação por usinagem envolve o estudo dos fenômenos de remoção de cavaco, parâmetros de corte, qualidade superficial e vibração durante a usinagem com ferramentas de metal duro. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a influência da rotação e do avanço na vibração e na rugosidade no torneamento de alumínio. Para isso, foram realizados ensaios de usinabilidade em torneamento cilíndrico externo, avaliando-se a influência das forças de corte, velocidade de corte (vc), avanço por rotação (fn), profundidade de corte (ap) e rugosidade média das peças usinadas. Os ensaios foram executados utilizando alumínio e ferramentas de metal duro com revestimento duplo (TiN-Al₂O₃), sendo os resultados obtidos por meio de medições realizadas com rugosímetro. As demais variáveis analisadas foram correlacionadas com os parâmetros de rotação, avanço e profundidade de corte, observando-se alterações significativas na rugosidade superficial em função das condições de usinagem adotadas.

Palavras-chave: Usinagem, Torneamento CNC, Rugosidade Superficial, Vibração, Parâmetros de Corte

ABSTRACT

The understanding of the machining process involves the study of chip removal phenomena, cutting parameters, surface quality, and vibration during machining using carbide tools. In this context, the main objective of this work is to analyze the influence of spindle speed and feed rate on vibration and surface roughness during aluminum turning. For this purpose, machinability tests were carried out in external cylindrical turning, evaluating the influence of cutting forces, cutting speed (vc), feed per revolution (fn), depth of cut (ap), and the average surface roughness of the machined components. The tests were performed using aluminum workpieces and carbide tools with double coating (TiN-Al₂O₃). The results were obtained through data collection using a roughness meter, and the analyzed variables were correlated with spindle speed, feed rate, and depth of cut, showing significant changes in surface roughness according to the adopted machining conditions.

Keywords: Machining, CNC Turning, Vibration, Surface Roughness, Cutting Parameters

# INTRODUÇÃO

A usinagem é um dos métodos mais importantes da fabricação mecânica por permitir a obtenção de peças com elevada precisão dimensional e boa qualidade superficial (KALPAKJIAN; SCHMID, 2014). Entre os processos de usinagem, o torneamento destaca-se pela aplicação na fabricação de componentes cilíndricos (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008). Nesse processo, o acabamento superficial e a estabilidade do corte dependem dos parâmetros adotados e da presença de vibração (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008; TLUSTY, 2000). No caso do alumínio, a baixa dureza pode favorecer a formação de aresta postiça e afetar a rugosidade final (KALPAKJIAN; SCHMID, 2008).

## Problema de pesquisa

A qualidade superficial das peças usinadas está diretamente relacionada aos dados de corte adotados, além da presença de vibrações durante o processo, fatores que impactam diretamente a competitividade industrial. Diante disso, surge o seguinte questionamento: qual é a influência dos dados de corte e da vibração sobre a rugosidade superficial em operações de torneamento?

## Objetivo(s)

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre os parâmetros de corte na usinagem, a vibração e a rugosidade superficial, visando a otimização do processo produtivo.

## Justificativa

Este estudo justifica-se pelo fato de a qualidade superficial e as vibrações geradas durante o torneamento impactarem diretamente a competitividade industrial, de modo que compreender a influência da rotação e do avanço sobre essas variáveis contribui para a otimização do processo produtivo e para a tomada de decisão na definição dos parâmetros de corte.

# REVISÃO DE LITERATURA

## USINAGEM

A usinagem é um processo de fabricação mecânica que consiste na remoção de material de uma peça por meio de uma ferramenta de corte, com o objetivo de obter geometria, dimensões e acabamento superficial previamente especificados, ocorrendo pela formação de cavacos resultante de esforços de cisalhamento (TRENT; WRIGHT, 2000).

Segundo Kalpakjian e Schmid (2014), a usinagem é um dos métodos mais importantes de manufatura devido à sua capacidade de produzir peças com elevada precisão dimensional e excelente qualidade superficial, sendo indispensável em setores como o automotivo e aeroespacial. O processo envolve parâmetros fundamentais como velocidade de corte, avanço e profundidade de corte, que influenciam diretamente a produtividade, o custo de fabricação e a qualidade final da peça usinada.

De acordo com Machado et al. (2015), a compreensão dos fenômenos envolvidos na usinagem, como a formação do cavaco, geração de calor e desgaste das ferramentas, é essencial para a otimização dos processos produtivos e redução de custos industriais.

## TORNEAMENTO CNC

O processo de torneamento é amplamente utilizado na indústria de manufatura para obtenção de peças com geometria cilíndrica, sendo realizado por meio de remoção de material com ferramenta de corte em movimento relativo à peça. Os principais parâmetros que influenciam o processo são a velocidade de corte (vc), o avanço (fn) e a profundidade de corte (ap), os quais influenciam diretamente na qualidade superficial e na estabilidade da usinagem (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008).

A vibração pode comprometer tanto a qualidade da superfície usinada quanto a vida útil da ferramenta, sendo a rotação um dos parâmetros que mais influenciam esse comportamento (TLUSTY, 2000).

No caso do alumínio, material amplamente utilizado na indústria devido à sua boa usinabilidade, é necessária atenção especial aos parâmetros de corte, pois sua baixa dureza pode favorecer a formação de aresta postiça e influenciar diretamente na rugosidade final da peça (KALPAKJIAN; SCHMID, 2008).

## CONCEITO RUGOSIDADE SUPERFICIAL

A rugosidade superficial refere-se às irregularidades geométricas presentes na superfície de uma peça, resultantes do processo de fabricação. Essas irregularidades são avaliadas por parâmetros como Ra (rugosidade média aritmética) e Rz (altura máxima do perfil) (ISO 4287, 1997).

Segundo Machado et al. (2015), a rugosidade depende de diversos fatores, como geometria da ferramenta, avanço, velocidade de corte, material da peça e condições de usinagem. Valores elevados de avanço tendem a aumentar a rugosidade superficial devido à maior distância entre os picos deixados pela ferramenta na superfície usinada.

Segundo International Organization for Standardization (ISO), a rugosidade é um dos principais indicadores da qualidade superficial, influenciando diretamente propriedades como atrito, desgaste, vedação e resistência à fadiga.

## VIBRAÇÃO

A vibração na usinagem é um fenômeno dinâmico que ocorre devido à interação entre ferramenta, peça e máquina, podendo comprometer a estabilidade do processo. Um tipo crítico é a vibração auto excitada, conhecida como chatter, que provoca oscilações indesejadas durante o corte (TLUSTY, 2000).

As vibrações podem ser classificadas em livres, forçadas e autoexcitadas, sendo estas últimas as mais prejudiciais à qualidade superficial e à vida útil da ferramenta. A presença de vibração resulta em aumento da rugosidade superficial, desgaste acelerado da ferramenta e possíveis danos à máquina-ferramenta (KALPAKJIAN; SCHMID, 2014)

## PARÂMETROS DE CORTE

Os parâmetros de corte são variáveis operacionais fundamentais no processo de usinagem, responsáveis por controlar a remoção de material. Os principais são a velocidade de corte, o avanço e a profundidade de corte.

Segundo Trent e Wright (2000), esses parâmetros influenciam diretamente a taxa de remoção de material, a geração de calor, o desgaste da ferramenta e o acabamento superficial. Diniz, Marcondes e Coppini (2008) destacam que a escolha adequada desses parâmetros é essencial para otimizar produtividade e reduzir custos, mantendo a qualidade da peça.

## USINABILIDADE DE MATERIAIS ISO N (NÃO FERROSOS)

Figura 1 – O que são materiais ISO N não ferrosos?

Fonte: SANDVIK COROMANT. Materiais das peças. Acesso em: 21/08/2026

Os materiais classificados pela norma ISO N pertencem ao grupo dos materiais não ferrosos, caracterizados principalmente pela baixa dureza, elevada ductilidade e boa usinabilidade. Entre esses materiais, destacam-se as ligas de alumínio, magnésio, cobre, bronze e latão. As ligas de alumínio representam a maior parte desse grupo, sendo amplamente utilizadas na indústria automotiva, aeroespacial e metalmecânica devido a sua leveza e facilidade de usinagem.

As ligas de alumínio apresentam dureza inferior a 130 HB e baixa força específica de corte, variando entre 350 e 700 N/mm2, o que reduz a potência necessária durante o processo de usinagem. Essas características favorecem elevadas velocidades de corte e melhor produtividade comparadas a materiais não ferrosos.

# METODOLOGIA

Foi utilizada a pastilha de metal duro WNMG 06 04 12-WMX 4405, de geometria romboidal 80°, ângulo de folga 0° (classe N), classe de tolerância M, com furo e quebra-cavacos em ambas as faces (classe G), aresta de 9,52 mm, espessura de 4,76 mm e raio de ponta de 1,2 mm, com quebra-cavaco WMX voltado a operações de desbaste (SANDVIK COROMANT, 2026).

A pastilha foi fixada no suporte DWLNR 2525M 06, de haste quadrada 25 × 25 mm, sistema de fixação rígida, ângulo de posição κr = 95° e ângulo de folga da pastilha de 0°, com montagem ferramenta/suporte definida no Tool Assembly Builder da Sandvik Coromant (SANDVIK COROMANT, 2026). Ressalta-se que o quebra-cavaco WMX possui geometria alisadora (wiper), que, segundo o fabricante, permite obter rugosidade inferior à de uma pastilha convencional de mesmo raio de ponta para um mesmo avanço (SANDVIK COROMANT, 2026).

Os corpos de prova foram tarugos de alumínio (grupo ISO N) com diâmetro inicial de 50 mm, usinados em torneamento cilíndrico externo, com comprimento usinado de 80 mm por passe.

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa experimental, com abordagem quantitativa. Foram realizados ensaios de torneamento em alumínio utilizando um torno CNC e ferramenta de metal duro.

Os parâmetros de corte analisados foram a rotação, o avanço e a profundidade de corte, cada um variado em três níveis pré-estabelecidos (Tabela 1), combinados segundo um arranjo ortogonal L9 de Taguchi (Tabela 2), com duas repetições por ensaio, totalizando 18 ensaios experimentais.

Tabela 1 – Níveis dos parâmetros de corte

| Parâmetro | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotação (rpm) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Avanço (mm/rot) | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| Profundidade de corte (mm) | 0,5 | 1,0 | 1,5 |

Fonte: Autores (2026).

Tabela 2 – Matriz de ensaios L9 (nível de cada parâmetro; cada ensaio repetido duas vezes)

| Ensaio | Rotação | Avanço | Profundidade de corte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 3 | 2 |

Fonte: Autores (2026).

Para cada ensaio, a velocidade de corte (vc), a velocidade de avanço (vf), a força de corte estimada (Fc) e a rugosidade média teórica (Ra,teór) foram calculadas pelas Equações (1) a (4) (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008; MACHADO et al., 2015), em que D é o diâmetro da peça (mm), n a rotação (rpm), fn o avanço (mm/rot), ap a profundidade de corte (mm), kc a força específica de corte, adotada como 500 N/mm² para o alumínio, e rε o raio de ponta da ferramenta (mm).

vc = π · D · n / 1000  [m/min]                (1)

vf = fn · n  [mm/min]                (2)

Fc = kc · ap · fn  [N]                (3)

Ra,teór = 1000 · fn² / (18√3 · rε)  [µm]                (4)

A Tabela 3 apresenta as condições de corte de cada ensaio e os valores calculados.

Tabela 3 – Condições de corte e valores calculados para cada ensaio

| Ensaio | n (rpm) | fn (mm/rot) | ap (mm) | vc (m/min) | vf (mm/min) | Fc (N) | Ra,teór (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 0,10 | 0,5 | 157,1 | 100 | 25 | 0,27 |
| 2 | 1000 | 0,20 | 1,0 | 157,1 | 200 | 100 | 1,07 |
| 3 | 1000 | 0,30 | 1,5 | 157,1 | 300 | 225 | 2,41 |
| 4 | 1500 | 0,10 | 1,0 | 235,6 | 150 | 50 | 0,27 |
| 5 | 1500 | 0,20 | 1,5 | 235,6 | 300 | 150 | 1,07 |
| 6 | 1500 | 0,30 | 0,5 | 235,6 | 450 | 75 | 2,41 |
| 7 | 2000 | 0,10 | 1,5 | 314,2 | 200 | 75 | 0,27 |
| 8 | 2000 | 0,20 | 0,5 | 314,2 | 400 | 50 | 1,07 |
| 9 | 2000 | 0,30 | 1,0 | 314,2 | 600 | 150 | 2,41 |

Fonte: Autores (2026).

Após cada usinagem, foram realizadas medições de rugosidade superficial com auxílio de um rugosímetro, além da observação da vibração durante o processo.

A rugosidade média Ra foi medida com rugosímetro na direção do avanço, com comprimento de amostragem (cut-off) λc = 0,8 mm para valores de Ra até 2 µm e λc = 2,5 mm para valores entre 2 µm e 10 µm, conforme ISO 4288 (1996). Em cada corpo de prova foram realizadas três leituras em posições defasadas de 120°, adotando-se a média como resultado da repetição.

A vibração foi medida por meio de acelerômetro fixado no suporte da ferramenta, sendo registrado o valor eficaz (RMS) da aceleração, em m/s², durante o passe de cada ensaio (TLUSTY, 2000).

Os dados obtidos foram organizados e analisados por meio de gráficos, permitindo identificar a influência dos parâmetros sobre as variáveis de resposta.

## IMPLEMENTAÇÃO

De acordo com MACHADO et al. (2015), a definição adequada dos parâmetros de corte é fundamental para garantir estabilidade no processo de usinagem e melhor qualidade superficial das peças produzidas. Os autores destacam que fatores como velocidade de corte, avanço e profundidade de corte influenciam diretamente no desempenho da operação e na ocorrência de vibrações durante a usinagem.

Segundo DINIZ, MARCONDES e COPPINI (2008), o uso de máquinas CNC e instrumentos de medição de rugosidade permite maior controle do processo, contribuindo para a padronização das operações e melhoria da qualidade final das peças usinadas.

Além disso, TRENT e WRIGHT (2000) afirmam que o monitoramento das condições de corte e a análise das vibrações são importantes para evitar instabilidades no processo, reduzindo problemas relacionados ao acabamento superficial e desgaste da ferramenta.

- Treinamento da Equipe: A equipe envolvida no experimento realizou estudos prévios sobre parâmetros de corte, rugosidade superficial e vibração em processos de usinagem, considerando os fundamentos teóricos relacionados à estabilidade do processo e qualidade superficial das peças usinadas (MACHADO et al., 2015).

Também foram revisados os procedimentos de operação do torno CNC e utilização dos instrumentos de medição, visando garantir padronização e segurança durante os ensaios experimentais (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008).

- Mapeamento dos Setups: Foi realizado o mapeamento do setup do processo de usinagem, incluindo preparação da máquina, fixação do tarugo de alumínio, posicionamento da ferramenta e definição dos parâmetros de corte, visando maior estabilidade operacional e repetibilidade experimental (TRENT; WRIGHT, 2000).

A implementação deste estudo pode ser realizada em ambientes industriais ou acadêmicos, utilizando tornos CNC e instrumentos de medição de rugosidade, permitindo maior controle dos parâmetros de usinagem e avaliação da qualidade superficial (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008).

A partir dos resultados obtidos, é possível estabelecer parâmetros de corte ideais para diferentes condições de usinagem, contribuindo para a padronização de processos e melhoria contínua da produção (MACHADO et al., 2015). As etapas de preparação antes da implementação incluem:

- Diagnóstico do Processo: Inicialmente, foi realizado um diagnóstico do processo de torneamento, analisando as condições da máquina, ferramenta e material utilizados nos ensaios (TRENT; WRIGHT, 2000).

Também foram observados fatores que poderiam influenciar os resultados, como fixação da peça, estabilidade do sistema, condições de corte e possíveis fontes de vibração durante a usinagem (TLUSTY, 2000).

Essa etapa teve como objetivo garantir maior confiabilidade dos ensaios, garantindo que as alterações nos resultados fossem causadas apenas pelas variações de rotação e avanço (MACHADO et al., 2015).

Além disso, foram definidos os procedimentos de medição da rugosidade e observação das vibrações após cada usinagem (ISO 4287, 1997).

- Separação de Atividades Internas e Externas: Antes da realização dos ensaios, foram executadas previamente atividades de preparação, como separação das ferramentas, definição dos parâmetros de corte e preparação dos instrumentos de medição (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008).

Dessa forma, durante a execução dos testes, o foco permaneceu exclusivamente na operação de usinagem e coleta dos dados experimentais.

- Padronização de Processos: Para garantir confiabilidade nos resultados, foi realizada a padronização do processo experimental, mantendo constantes fatores como ferramenta utilizada, profundidade de corte, material da peça e comprimento usinado (MACHADO et al., 2015).

Essa padronização teve como objetivo reduzir interferências externas nos resultados de vibração e rugosidade (TRENT; WRIGHT, 2000).

- Testes e Ajustes: Antes dos ensaios definitivos, foram realizados testes preliminares para verificar o funcionamento da máquina, estabelecida da fixação da peça e adequação dos parâmetros selecionados (TLUSTY, 2000).

Os ajustes necessários foram realizados visando garantir segurança operacional e repetibilidade dos experimentos (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008).

- Monitoramento Contínuo: Durante os ensaios, foram monitoradas as condições de usinagem, observando-se possíveis vibrações, ruídos e variações no acabamento superficial (TRENT; WRIGHT, 2000).

Após cada teste, os dados de rugosidade foram coletados e registrados para posterior análise e comparação entre os parâmetros utilizados (ISO 4287, 1997).

Os cuidados pós-implementação incluem:

- Revisão Periódica: Durante a realização dos ensaios, foram realizadas verificações periódicas nas condições de máquina, ferramenta e fixação da peça, garantindo estabilidade e repetibilidade nos resultados obtidos (TLUSTY, 2000).

- Engajamento da Equipe: A comunicação entre os integrantes da equipe foi fundamental para a correta execução dos ensaios, coleta de dados e organização das informações experimentais (MACHADO et al., 2015).

- Atualização de Documentação: Todos os parâmetros utilizados e resultados obtidos foram registrados e organizados em tabelas e planilhas, permitindo rastreabilidade e comparação entre os ensaios realizados (ISO 4287, 1997).

- Treinamento Contínuo: Ao longo do desenvolvimento do trabalho, foram realizados estudos complementares sobre usinagem, vibração e rugosidade superficial, contribuindo para maior precisão na análise dos resultados (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2008).

## BENEFÍCIOS

- Melhoria do acabamento superficial

- Redução de vibrações no processo

- Aumento da vida útil da ferramenta

- Maior estabilidade operacional

- Otimização dos parâmetros de corte

- Redução de custos com retrabalho

Esses ganhos estão alinhados ao que apontam Diniz, Marcondes e Coppini (2008) e Machado et al. (2015), para quem o controle adequado dos parâmetros de corte e a padronização do processo resultam diretamente em melhor qualidade superficial, maior estabilidade operacional e redução de custos de produção.

Por fim, como Shigeo Shingo afirmou: "A verdadeira eficiência não vem da redução de custos, mas da redução do desperdício" (SHINGO, 1989).

# DESENHO DO PROCESSO

A Figura 2 apresenta o esquema do processo de torneamento cilíndrico externo utilizado nos ensaios, evidenciando o tarugo de alumínio fixado na placa do torno, a ferramenta de metal duro e os parâmetros de corte avaliados: rotação (n), avanço por rotação (fn) e profundidade de corte (ap).

Figura 2 – Esquema do torneamento cilíndrico externo do tarugo de alumínio, com indicação dos parâmetros de corte (vc, fn, ap) e do sentido de rotação (n).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

# RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 4 apresenta os valores de rugosidade média (Ra) e de vibração (aceleração RMS) obtidos nas duas repetições de cada ensaio da matriz L9, bem como as respectivas médias.

Tabela 4 – Resultados de rugosidade e vibração por ensaio

| Ensaio | Ra R1 (µm) | Ra R2 (µm) | Ra média (µm) | Vib. R1 (m/s²) | Vib. R2 (m/s²) | Vib. média (m/s²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Autores (2026).

A Tabela 5 apresenta os efeitos principais, ou seja, a média da resposta em cada nível de cada parâmetro, e a amplitude (Δ) entre o maior e o menor valor médio, que indica o parâmetro de maior influência sobre a resposta.

Tabela 5 – Efeitos principais sobre a rugosidade (Ra) e a vibração

| Parâmetro | Resposta | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotação | Ra (µm) |  |  |  |  |
| Rotação | Vibração (m/s²) |  |  |  |  |
| Avanço | Ra (µm) |  |  |  |  |
| Avanço | Vibração (m/s²) |  |  |  |  |
| Profundidade de corte | Ra (µm) |  |  |  |  |
| Profundidade de corte | Vibração (m/s²) |  |  |  |  |

Fonte: Autores (2026).

Pela Equação (4), a rugosidade teórica depende apenas do avanço e do raio de ponta, crescendo com o quadrado do avanço: 0,27 µm para fn = 0,10 mm/rot, 1,07 µm para fn = 0,20 mm/rot e 2,41 µm para fn = 0,30 mm/rot (Tabela 3). Assim, o avanço tende a ser o parâmetro de maior influência sobre a Ra, enquanto as diferenças entre a Ra medida e a teórica podem ser atribuídas à vibração, à formação de aresta postiça e à geometria alisadora (wiper) da pastilha (MACHADO et al., 2015; TLUSTY, 2000).

# Conclusão

# Referências

DINIZ, Anselmo Eduardo; MARCONDES, Francisco Carlos; COPPINI, Nivaldo Lemos. Tecnologia da usinagem dos materiais. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2008.

ISO 4287. Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters. Geneva: International Organization for Standardization, 1997.

ISO 4288. Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Rules and procedures for the assessment of surface texture. Geneva: International Organization for Standardization, 1996.

KALPAKJIAN, Serope; SCHMID, Steven 	R. Manufacturing processes for engineering materials. 5. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2008.

KALPAKJIAN, Serope; SCHMID, Steven R. Manufacturing engineering and technology. 7. ed. Boston: Pearson, 2014.

MACHADO, Álisson Rocha et al. Teoria da usinagem dos materiais. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2015.

SANDVIK COROMANT. WNMG 06 04 12-WMX 4405. Disponível em: https://www.sandvik.coromant.com/pt-pt/product-details?c=WNMG%2006%2004%2012-WMX%204405&m=8322680&listName=autocomplete&listIndex=0. Acesso em: 21 ago. 2026.

SHINGO, Shigeo. A study of the Toyota production system from an industrial engineering viewpoint. Rev. ed. Portland: Productivity Press, 1989.

TLUSTY, Jiri. Manufacturing processes and equipment. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000.

TRENT, Edward M.; WRIGHT, Paul K. Metal cutting. 4. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.

WALKER, John R. Machining fundamentals: from basic to advanced techniques. New York: Goodheart-Willcox, 2000.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus pela vida, de modo que possibilitou realizarmos esse artigo e aos professores, sr. Renato Ludwig Pilan, sr. Roberto Giani Pattaro Junior e sr. Ricardo Favaro pelo apoio no projeto.

SOBRE O(S)AUTOR(ES)

Sobre os autores:

_________________

i Marcos Felipe Moreira Dos Anjos

|  | Cursando Tecnologia em Fabricação Mecânica pelo Centro Universitário SENAI SP, Campus “Roberto Mange”, com conclusão prevista para dezembro de 2026. Atua como Vendedor Técnico na i9 Ferramentas, distribuidora de produtos Sandvik Coromant, com experiência no desenvolvimento de novos projetos na indústria, na aplicação de ferramentas de corte e na melhoria de processos, com foco em redução do custo por peça, geração de saving e sustentabilidade produtiva. |
| --- | --- |

ii Petterson Albert Miguel Soares

|  | Cursando atualmente Tecnólogo em Fabricação Mecânica pelo Centro Universitário SENAI SP, Campus Campinas “Roberto Mange”, com conclusão prevista para dezembro de 2026. Tem experiência na área de Usinagem e Projetos, com ênfase em Usinagem, atuando no mercado de trabalho como Torneiro Mecânico na empresa TBergamin. |
| --- | --- |

iii ROBERTO GIANI PATTARO JUNIOR

|  | Doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp (2024). Mestre em Engenharia Mecânica pela Unicamp (2019). Especialista MBA - em Gestão da Produção e Qualidade pela FGV (2015). Graduação em Engenharia de Produção - Anhanguera Educacional - Campinas (2010). Atualmente é Professor de Educação Superior – Assistente no SENAI - Departamento Regional de São Paulo. Grande experiência na área de Engenharia Mecânica, de manufatura e de Produção. https://orcid.org/0000-0003-4992-1006. |
| --- | --- |

ii RENATO LUDWIG PILAN

|  | Possui graduação em Manutenção Mecânica Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mestrando em Mecânica dos Sólidos pela UNICAMP. Atualmente é Professor de Educação Superior - Especialista II - SENAI - Departamento Regional de São Paulo. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Manutenção Industrial, atuando principalmente nos seguintes temas: vibrações mecânicas, termografia, economia de energia, mancais de rolamentos. https://orcid.org/0009-0007-8581-4837 |
| --- | --- |

iv RICARDO FAVARO (Coorientador)

|  | Mestre em Engenharia Mecânica na UNICAMP, especialista em Projeto, Manufatura e Análise de Engenharia Auxiliada por Computador (CAD/CAM/CAE) pela Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica de São Caetano do Sul (2015). Graduação em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário Anhanguera (2012). Professor de Educação Superior na Faculdade de Tecnologia SENAI "Roberto Mange". https://orcid.org/0000-0003-0959-9331 |
| --- | --- |

Graduando Tecnólogo em Fabricação Mecânica na Escola e Faculdade SENAI “Roberto Mange”. E-mail: marcos.anjos4@senaisp.edu.br

Graduando Tecnólogo em Fabricação Mecânica na Escola e Faculdade SENAI “Roberto Mange”. E-mail: petterson.soares@senaisp.edu.br

Professor Orientador de Educação Superior na Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto Mange” e Especialista em Manutenção Industrial.  E-mail: roberto.gjunior@senaisp.edu.br

Professor Orientador de Educação Superior na Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto Mange” e Mestre em Engenharia Mecânica pela Unicamp. E-mail: renato.pilan@senaisp.edu.br

Professor Coorientador de Educação Superior na Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto Mange”. E-mail: ricardo.favaro@senaisp.edu.br